Allgemeine Ausschreibungsunterlagen (Empfehlung)
für Pilkington Profilit™

Inhalt	Seite

I)	Pilkington Profilit™ bei vertikaler Verlegeart als Lichtband in der Serie 60	2

II)	Pilkington Profilit™ bei vertikaler Verlegeart als Lichtband in der Serie 83	5

III)	Allgemeine Ausschreibungsunterlagen (Empfehlung) für eine
Pilkington Profilit™- Sporthallenverglasung nach DIN 18032	8

IV)	Pilkington Profilit™ bei horizontaler Verlegeart in der Serie 60	11

V)	Pilkington Profilit™ bei horizontaler Verlegeart in der Serie 83	14

VI)	Fenster und Fensterelemente…………………………………………………………….17

I)	Pilkington Profilit™ bei vertikaler Verlegeart in der Serie 60

Pos. 1) ... lfd.m	seitliche und obere Pilkington Profilit™- Rahmenprofile aus Aluminium (AlMgSi 0,5) mit einer Aushärtung von F22 und einer Materialdicke von 2,0 mm mit der Nr.:

950 N oder

950 S oder

950 „SL“ mit Zwangsentlüftung oder

963

oder wärmegedämmt mit der Nr. 820,

eloxiert nach E6 / EV1, mit einer Schichtdicke von 20 μm oder RAL- beschichtet oder pressblank, liefern und fachgerecht, unter Beachtung der Dehnfugenanordnung sowie der Abdichtung der Stoß- und Eckverbindungen, gemäß den nationalen und internationalen Normen, Vorschriften und Regelungen, sowie den Einbauempfehlungen der Bauglasindustrie GmbH montieren.

Bei Vollaluminiumprofilen Verwendung des Dehnfugenschubstücks mit der Nr. 950 D oder bei thermisch getrennten Profilen Verwendung von Dehnfugenschubstücken aus Aluminium Flachmaterial zum Einschieben in die dafür vorgesehene Führungsnut zur fluchtgerechten Montage bei Profilstößen.

Im Preis ist die fachgerechte Befestigung und Abdichtung zur Unterkonstruktion enthalten.

EP: …€/lfd.m

GP:…€

Pos. 2) ... lfd.m	untere Pilkington Profilit™- Rahmenprofile aus Aluminium (AlMgSi 0,5) mit einer Aushärtung von F22 und einer Materialdicke von 2,0 mm mit  der Nr.:

951 oder

961 oder

961/50, 961/80, 961/100, 961/120, 961/150, 961/180

oder wärmegedämmt mit der Nr.:

821 oder

821/50, 821/80, 821/100, 821/120, 821/150, 821/180,

eloxiert nach E6 / EV1, mit einer Schichtdicke von 20 μm oder RAL- beschichtet oder pressblank, liefern und fachgerecht, unter Beachtung der Dehnfugenanordnung sowie der Abdichtung der Stoß- und Eckverbindungen, gemäß den nationalen und internationalen Normen, Vorschriften und Regelungen, sowie den Einbauempfehlungen der Bauglasindustrie GmbH montieren.

Bei Vollaluminiumprofilen Verwendung des Dehnfugenschubstücks mit der Nr. 961 D oder bei thermisch getrennten Profilen Verwendung von Dehnfugenschubstücken aus Aluminium Flachmaterial zum Einschieben in die dafür vorgesehene Führungsnut zur fluchtgerechten Montage bei Profilstößen.

Im Preis ist die fachgerechte Befestigung und Abdichtung zur Unterkonstruktion enthalten.

Bei Rahmen mit angeformter Fensterbank: 40 mm Tropfkante.

Bei wärmegedämmten Profilen: Rahmen dreifach linienförmig gelagert zur verbesserten Lastabtragung, mit Zweikammersystem und mit zusätzlicher vorgesetzter Entwässerungskammer sowie von innen nach außen versetzt angeordneten Druckausgleichsöffnungen (werksseitig alle 600 mm) zur Verhinderung des Eindringens von Schlagregen.

EP: …€/lfd.m

GP:…€

Pos. 3) ... m2	Sichtfläche in Form von einer oder mehreren Öffnungen mit folgenden Abmessungen:

… m Breite x … m Höhe

Bemessungswindlast: 			… kN/m2

Verglasung mit Pilkington Profilit™- Profilbauglas, ein- oder doppelschalig, in fachgerechter Arbeit nach den Empfehlungen der Bauglasindustrie GmbH, Schmelz sowie unter Beachtung der anzuwendenden nationalen und internationalen Normen, Vorschriften und Regelungen verglasen.

Die Verglasung erfolgt mit dem Pilkington Profilit™- Glastyp:

K22 oder

K25 oder

K32 oder

K50 oder

K25 Wave

mit oder ohne nichtrostender Längsdrahteinlage und unter Verwendung der notwendigen Pilkington Profilit™- Einlegeprofile einschalig Nr. 961/1 und 962/1 oder doppelschalig Nr. 961/2 und 962/2.

Oberflächendesign (bei doppelschaliger Verlegung beide Schalen angeben):

Pilkington Profilit™ Standard Ornament 504 oder

Pilkington Profilit™ Klar oder

Pilkington Profilit™ Micro oder

Pilkington Profilit™ Macro oder

Pilkington Profilit™ Slim Line

Funktionsbeschichtung:

Pilkington Profilit™ Plus 1,7 Wärmeschutzglas (in doppelschaliger Verlegung als innere Schale): UG Wert: 1,8 W/m²K

Pilkington Profilit™ Antisol Sonnenschutzglas (in doppelschaliger Verlegung als äußere Schale): g- Wert: …..

Transluzente Farbbeschichtung:

Pilkington Profilit™ Amethyst (in doppelschaliger Verlegung)

Opal Design (kombinierbar mit Oberflächendesign, jedoch nicht mit Funktions- und Transluzenter Farbbeschichtung. Bei doppelschaliger Verlegung beide Schalen angeben):

Pilkington Profilit™ Opal

Thermisch vorgespanntes Profilbau- Sicherheitsglas (ZiE):

Pilkington Profilit™ T oder

Pilkington Profilit™ T-H mit Heißlagerungstest

Die fachgerechte Abdichtung der Glasbahnen untereinander und zum Rahmen mit Pilkington Profilit™ SIL ist im Preis enthalten. Mit einzukalkulieren sind der Glastransport sowie das Säubern und Zuschneiden der Gläser.

EP: …€/m²

GP:…€

Zulage für die Kopplung der Gläser bei doppelschaliger Verglasung (gemäß abZ Z-70.4-43 ab 2,70 m Glashöhe) mit Polsterprofil Nr. 166

EP: …€/m

GP:…€

Ausführung in eisenarmer Glasqualität als Pilkington Profilit™ OW auf Anfrage.

Bitte beachten Sie unser Pilkington Profilit™- Lieferprogramm,

da nicht alle Produkte und Kombinationen serienmäßig lieferbar sind, sowie die gesonderten Produktspezifikationen und die Verwendungshinweise zu den unterschiedlichen Pilkington Profilit™ - Produkten.

II)	Pilkington Profilit™ bei vertikaler Verlegeart in der Serie 83

Pos. 1) ... lfd.m	seitliche und obere Pilkington Profilit™- Rahmenprofile aus Aluminium (AlMgSi 0,5) mit einer Aushärtung von F22 und einer Materialdicke von 2,0 mm mit  der Nr.:

980 oder

wärmegedämmt mit der Nr. 810,

eloxiert nach E6 / EV1, mit einer Schichtdicke von 20 μm oder RAL- beschichtet oder pressblank, liefern und fachgerecht, unter Beachtung der Dehnfugenanordnung sowie der Abdichtung der Stoß- und Eckverbindungen, gemäß den nationalen und internationalen Normen, Vorschriften und Regelungen, sowie den Einbauempfehlungen der Bauglasindustrie GmbH montieren.

Bei Vollaluminiumprofilen Verwendung des Dehnfugenschubstücks mit der Nr. 980 D oder bei thermisch getrennten Profilen Verwendung von Dehnfugenschubstücken aus Aluminium Flachmaterial zum Einschieben in die dafür vorgesehene Führungsnut zur fluchtgerechten Montage bei Profilstößen.

Im Preis ist die fachgerechte Befestigung und Abdichtung zur Unterkonstruktion enthalten.

EP: …€/lfd.m

GP:…€

Pos. 2) ... lfd.m	untere Pilkington Profilit™- Rahmenprofile aus Aluminium (AlMgSi 0,5) mit einer Aushärtung von F22 und einer Materialdicke von 2,0 mm mit  der Nr.:

981 oder

981/50, 981/100 oder

wärmegedämmt mit der Nr.:

811 oder

811/50, 811/80, 811/100, 811/120, 811/150, 811/180,

eloxiert nach E6 / EV1, mit einer Schichtdicke von 20 μm oder RAL- beschichtet oder pressblank, liefern und fachgerecht, unter Beachtung der Dehnfugenanordnung sowie der Abdichtung der Stoß- und Eckverbindungen, gemäß den nationalen und internationalen Normen, Vorschriften und Regelungen, sowie den Einbauempfehlungen der Bauglasindustrie GmbH montieren.

Bei Vollaluminiumprofilen Verwendung des Dehnfugenschubstücks mit der Nr. 981 D oder bei thermisch getrennten Profilen Verwendung von Dehnfugenschubstücken aus Aluminium Flachmaterial zum Einschieben in die dafür vorgesehene Führungsnut zur fluchtgerechten Montage bei Profilstößen.

Im Preis ist die fachgerechte Befestigung und Abdichtung zur Unterkonstruktion enthalten.

Bei Rahmen mit angeformter Fensterbank: 40 mm Tropfkante.

Bei wärmegedämmten Profilen: Rahmen dreifach linienförmig gelagert zur verbesserten Lastabtragung, mit Zweikammersystem und mit zusätzlicher vorgesetzter Entwässerungskammer sowie von innen nach außen versetzt angeordneten Druckausgleichsöffnungen (werksseitig alle 600 mm) zur Verhinderung des Eindringens von Schlagregen.

EP: …€/lfd.m

GP:…€

Pos. 3) ... m2	Sichtfläche in Form von einer oder mehreren Öffnungen mit folgenden Abmessungen:

… m Breite x … m Höhe

Bemessungswindlast: 			… kN/m2

Verglasung mit Pilkington Profilit™- Profilbauglas, ein- oder doppelschalig, in fachgerechter Arbeit nach den Empfehlungen der Bauglasindustrie GmbH, Schmelz sowie unter Beachtung der anzuwendenden nationalen und internationalen Normen, Vorschriften und Regelungen verglasen.

Die Verglasung erfolgt mit dem Pilkington Profilit™- Glastyp:

K22/60/7 oder

K25/60/7 oder

K32/60/7 oder

K25/60/7 Wave

mit oder ohne nicht rostender Längsdrahteinlage und unter Verwendung der notwendigen Pilkington Profilit™- Einlegeprofile einschalig Nr. 981/1 und 982/1 oder doppelschalig Nr. 981/2 und 982/2.

Oberflächendesign (bei doppelschaliger Verlegung beide Schalen angeben):

Pilkington Profilit™ Standard Ornament 504 oder

Pilkington Profilit™ Klar oder

Pilkington Profilit™ Micro oder

Pilkington Profilit™ Macro oder

Pilkington Profilit™ Slim Line

Funktionsbeschichtung:

Pilkington Profilit™ Plus 1,7 Wärmeschutzglas (in doppelschaliger Verlegung als innere Schale): UG Wert: 1,8 W/m²K

Pilkington Profilit™ Antisol Sonnenschutzglas (in doppelschaliger Verlegung als äußere Schale): g- Wert: …..

Transluzente Farbbeschichtung:

Pilkington Profilit™ Amethyst (in doppelschaliger Verlegung)

Opal Design (kombinierbar mit Oberflächendesign, jedoch nicht mit Funktions- und Transluzenter Farbbeschichtung. Bei doppelschaliger Verlegung beide Schalen angeben):

Pilkington Profilit™ Opal

Thermisch vorgespanntes Profilbau- Sicherheitsglas (ZiE):

Pilkington Profilit™ T oder

Pilkington Profilit™ T-H mit Heißlagerungstest

Die fachgerechte Abdichtung der Glasbahnen untereinander und zum Rahmen mit Pilkington Profilit™ SIL ist im Preis enthalten. Mit einzukalkulieren sind der Glastransport sowie das Säubern und Zuschneiden der Gläser.

EP: …€/m²

GP:…€

Zulage für die Kopplung der Gläser bei doppelschaliger Verglasung (gemäß abZ Z-70.4-43 ab 2,70 m Glashöhe) mit Polsterprofil Nr. 166

EP: …€/m

GP:…€

Ausführung in eisenarmer Glasqualität als Pilkington Profilit™ OW auf Anfrage.

Bitte beachten Sie unser Pilkington Profilit™- Lieferprogramm,

da nicht alle Produkte und Kombinationen serienmäßig lieferbar sind, sowie die gesonderten Produktspezifikationen und die Verwendungshinweise zu den unterschiedlichen Pilkington Profilit™ - Produkten.

III)	Allgemeine Ausschreibungsempfehlungen für eine Pilkington Profilit™- Sporthallenverglasung nach DIN 18032 mit den Pilkington Profilit™- Profilen K22/60/7, K25/60/7 oder K32/60/7 (Serie 83) und den Pilkington Profilit™- Rahmenprofilen bei vertikaler Verlegeart

Pos. 1) ... lfd.m	seitliche und obere Pilkington Profilit™- Rahmenprofile aus Aluminium (AlMgSi 0,5) mit einer Aushärtung von F22 und einer Materialdicke von 2,0 mm mit  der Nr.:

980 oder

wärmegedämmt mit der Nr. 810,

eloxiert nach E6 / EV1, mit einer Schichtdicke von 20 my oder RAL- beschichtet oder pressblank, liefern und fachgerecht, unter Beachtung der Dehnfugenanordnung sowie der Abdichtung der Stoß- und Eckverbindungen, gemäß den nationalen und internationalen Normen, Vorschriften und Regelungen, sowie den Einbauempfehlungen der Bauglasindustrie GmbH montieren.

Bei Vollaluminiumprofilen Verwendung des Dehnfugenschubstücks mit der Nr. 980 D oder bei thermisch getrennten Profilen Verwendung von Dehnfugenschubstücken aus Aluminium Flachmaterial zum Einschieben in die dafür vorgesehene Führungsnut zur fluchtgerechten Montage bei Profilstößen.

Im Preis ist die fachgerechte Befestigung und Abdichtung zur Unterkonstruktion enthalten.

EP: …€/lfd.m

GP:…€

Pos. 2) ... lfd.m	untere Pilkington Profilit™- Rahmenprofile aus Aluminium (AlMgSi 0,5) mit einer Aushärtung von F22 und einer Materialdicke von 2,0 mm mit  der Nr.:

981 oder

981/50, 981/100 oder

wärmegedämmt mit der Nr.:

811 oder

811/50, 811/80, 811/100, 811/120, 811/150, 811/180,

eloxiert nach E6 / EV1, mit einer Schichtdicke von 20 μm oder RAL- beschichtet oder pressblank, liefern und fachgerecht, unter Beachtung der Dehnfugenanordnung sowie der Abdichtung der Stoß- und Eckverbindungen, gemäß den nationalen und internationalen Normen, Vorschriften und Regelungen, sowie den Einbauempfehlungen der Bauglasindustrie GmbH montieren.

Bei Vollaluminiumprofilen Verwendung des Dehnfugenschubstücks mit der Nr. 981 D oder bei thermisch getrennten Profilen Verwendung von Dehnfugenschubstücken aus Aluminium Flachmaterial zum Einschieben in die dafür vorgesehene Führungsnut zur fluchtgerechten Montage bei Profilstößen.

Im Preis ist die fachgerechte Befestigung und Abdichtung zur Unterkonstruktion enthalten.

Bei Rahmen mit angeformter Fensterbank: 40 mm Tropfkante.

Bei wärmegedämmten Profilen: Rahmen dreifach linienförmig gelagert zur verbesserten Lastabtragung, mit Zweikammersystem und mit zusätzlicher vorgesetzter Entwässerungskammer sowie von innen nach außen versetzt angeordneten Druckausgleichsöffnungen (werksseitig alle 600 mm) zur Verhinderung des Eindringens von Schlagregen.

EP: …€/lfd.m

GP:…€

Pos. 3) ... m2	Sichtfläche der Sporthalle in Form von einer oder mehreren Öffnungen mit folgenden Abmessungen:

… m Breite x … m Höhe

Bemessungswindlast: 			… kN/m2

Verglasung mit Pilkington Profilit™- Profilbauglas doppelschalig, in fachgerechter Arbeit nach den Empfehlungen der Bauglasindustrie GmbH, Schmelz sowie unter Beachtung der anzuwendenden nationalen und internationalen Normen, Vorschriften und Regelungen verglasen.

Die Verglasung (eingeschränkt ballwurfsicher ohne Hockeyball) erfolgt mit dem Pilkington Profilit™- Glastyp:

K22/60/7 oder

K25/60/7 oder

K32/60/7

unter Verwendung der notwendigen Pilkington Profilit™- Einlegeprofile doppelschalig Nr. 981/2 und 982/2.

Oberflächendesign (beide Schalen angeben):

Pilkington Profilit™ Standard Ornament 504 oder

Pilkington Profilit™ Klar oder

Pilkington Profilit™ Micro oder

Pilkington Profilit™ Macro oder

Pilkington Profilit™ Slim Line

Funktionsbeschichtung:

Pilkington Profilit™ Plus 1,7 Wärmeschutzglas als innere Schale

UG Wert: 1,8 W/m²K

Pilkington Profilit™ Antisol Sonnenschutzglas als äußere Schale

g- Wert: …..

Transluzente Farbbeschichtung:

Pilkington Profilit™ Amethyst

Opal Design (kombinierbar mit Oberflächendesign, jedoch nicht mit Funktions- und transluzenter Farbbeschichtung).

Pilkington Profilit™ Opal

Thermisch vorgespanntes Profilbau- Sicherheitsglas (ZiE), ballwurfsicher für Handball- und Hockeyball:

Pilkington Profilit™ T oder

Pilkington Profilit™ T-H mit Heißlagerungstest

Die fachgerechte Abdichtung der Glasbahnen untereinander und zum Rahmen mit Pilkington Profilit™ SIL ist im Preis enthalten. Mit einzukalkulieren sind der Glastransport sowie das Säubern und Zuschneiden der Gläser.

EP: …€/m²

GP:…€

Die vorgeschriebene Kopplung der Gläser erfolgt mit den Polsterprofilen Nr. 165 und Nr. 166 und ist im Preis mit einzukalkulieren.

Ausführung in eisenarmer Glasqualität als Pilkington Profilit™ OW auf Anfrage.

Bitte beachten Sie unser Pilkington Profilit™- Lieferprogramm,

da nicht alle Produkte und Kombinationen serienmäßig lieferbar sind, sowie die gesonderten Produktspezifikationen und die Verwendungshinweise zu den unterschiedlichen Pilkington Profilit™ - Produkten.

IV)	Pilkington Profilit™ bei horizontaler Verlegeart in der Serie 60

Pos. 1) ... lfd.m	seitliche und obere Pilkington Profilit™- Rahmenprofile aus Aluminium (AlMgSi 0,5) mit einer Aushärtung von F22 und einer Materialdicke von 2,0 mm mit  der Nr.:

964 oder wärmegedämmt mit der Nr. 864

eloxiert nach E6 / EV1, mit einer Schichtdicke von 20 μm oder RAL- beschichtet oder pressblank, liefern und fachgerecht, unter Beachtung der Dehnfugenanordnung sowie der Abdichtung der Stoß- und Eckverbindungen, gemäß den nationalen und internationalen Normen, Vorschriften und Regelungen, sowie den Einbauempfehlungen der Bauglasindustrie GmbH montieren.

Bei Vollaluminiumprofilen Verwendung des Dehnfugenschubstücks mit der Nr. 950 D oder bei thermisch getrennten Profilen Verwendung von Dehnfugenschubstücken aus Aluminium Flachmaterial zum Einschieben in die dafür vorgesehene Führungsnut zur fluchtgerechten Montage bei Profilstößen.

Im Preis sind die erforderlichen Auflagerwinkel und Abpolsterungen sowie die fachgerechte Befestigung und Abdichtung zur Unterkonstruktion enthalten.

EP: …€/lfd.m

GP:…€

Pos. 2) ... lfd.m	untere Pilkington Profilit™- Rahmenprofile aus Aluminium (AlMgSi 0,5) mit einer Aushärtung von F22 und einer Materialdicke von 2,0 mm mit  der Nr.:

951 oder

961 oder

961/50, 961/80, 961/100, 961/120, 961/150, 961/180

oder wärmegedämmt mit der Nr.:

821 oder

821/50, 821/80, 821/100, 821/120, 821/150, 821/180,

eloxiert nach E6 / EV1, mit einer Schichtdicke von 20 μm oder RAL- beschichtet oder pressblank, liefern und fachgerecht, unter Beachtung der Dehnfugenanordnung sowie der Abdichtung der Stoß- und Eckverbindungen, gemäß den nationalen und internationalen Normen, Vorschriften und Regelungen, sowie den Einbauempfehlungen der Bauglasindustrie GmbH montieren.

Bei Vollaluminiumprofilen Verwendung des Dehnfugenschubstücks mit der Nr. 961 D oder bei thermisch getrennten Profilen Verwendung von Dehnfugenschubstücken aus Aluminium Flachmaterial zum Einschieben in die dafür vorgesehene Führungsnut zur fluchtgerechten Montage bei Profilstößen.

Im Preis ist die fachgerechte Befestigung und Abdichtung zur Unterkonstruktion enthalten.

Bei Rahmen mit angeformter Fensterbank: 40 mm Tropfkante.

Bei wärmegedämmten Profilen: Rahmen dreifach linienförmig gelagert zur verbesserten Lastabtragung, mit Zweikammersystem und mit zusätzlicher vorgesetzter Entwässerungskammer sowie von innen nach außen versetzt angeordneten Druckausgleichsöffnungen (werksseitig alle 600 mm) zur Verhinderung des Eindringens von Schlagregen.

EP: …€/lfd.m

GP:…€

Pos. 3) ... m2	Sichtfläche in Form von einer oder mehreren Öffnungen mit folgenden Abmessungen:

… m Breite x … m Höhe

Bemessungswindlast: 			… kN/m2

Verglasung mit Pilkington Profilit™- Profilbauglas, doppelschalig, in fachgerechter Arbeit nach den Empfehlungen der Bauglasindustrie GmbH, Schmelz sowie unter Beachtung der anzuwendenden nationalen und internationalen Normen, Vorschriften und Regelungen verglasen.

Die Verglasung erfolgt mit dem Pilkington Profilit™- Glastyp:

K22 oder

K25 oder

K32 oder

K50 oder

K25 Wave

mit oder ohne nichtrostender Längsdrahteinlage und unter Verwendung der notwendigen Pilkington Profilit™- Einlegeprofile doppelschalig Nr. 961/2 und 962/2.

Oberflächendesign (bei doppelschaliger Verlegung beide Schalen angeben):

Pilkington Profilit™ Standard Ornament 504 oder

Pilkington Profilit™ Klar oder

Pilkington Profilit™ Micro oder

Pilkington Profilit™ Macro oder

Pilkington Profilit™ Slim Line

Funktionsbeschichtung:

Pilkington Profilit™ Plus 1,7 Wärmeschutzglas (in doppelschaliger Verlegung als innere Schale): UG Wert: 1,8 W/m²K

Pilkington Profilit™ Antisol Sonnenschutzglas (in doppelschaliger Verlegung als äußere Schale): g- Wert: …..

Transluzente Farbbeschichtung:

Pilkington Profilit™ Amethyst (in doppelschaliger Verlegung)

Opal Design (kombinierbar mit Oberflächendesign, jedoch nicht mit Funktions- und Transluzenter Farbbeschichtung. Bei doppelschaliger Verlegung beide Schalen angeben):

Pilkington Profilit™ Opal

Thermisch vorgespanntes Profilbau- Sicherheitsglas (ZiE):

Pilkington Profilit™ T oder

Pilkington Profilit™ T-H mit Heißlagerungstest

Die fachgerechte Abdichtung der Glasbahnen untereinander und zum Rahmen mit Pilkington Profilit™ SIL ist im Preis enthalten. Mit einzukalkulieren sind der Glastransport sowie das Säubern und Zuschneiden der Gläser.

EP: …€/m²

GP:…€

Zulage für die Kopplung der Gläser bei doppelschaliger Verglasung (gemäß abZ Z-70.4-43 ab 2,70 m Glashöhe) mit Polsterprofil Nr. 166

EP: …€/m

GP:…€

Ausführung in eisenarmer Glasqualität als Pilkington Profilit™ OW auf Anfrage.

Bitte beachten Sie unser Pilkington Profilit™- Lieferprogramm,

da nicht alle Produkte und Kombinationen serienmäßig lieferbar sind, sowie die gesonderten Produktspezifikationen und die Verwendungshinweise zu den unterschiedlichen Pilkington Profilit™ - Produkten.

V)	Pilkington Profilit™ bei horizontaler Verlegeart in der Serie 83

Pos. 1) ... lfd.m	seitliche und obere Pilkington Profilit™- Rahmenprofile aus Aluminium (AlMgSi 0,5) mit einer Aushärtung von F22 und einer Materialdicke von 2,0 mm mit  der Nr.:

984 oder

wärmegedämmt mit der Nr. 884

eloxiert nach E6 / EV1, mit einer Schichtdicke von 20 μm oder RAL- beschichtet oder pressblank, liefern und fachgerecht, unter Beachtung der Dehnfugenanordnung sowie der Abdichtung der Stoß- und Eckverbindungen, gemäß den nationalen und internationalen Normen, Vorschriften und Regelungen, sowie den Einbauempfehlungen der Bauglasindustrie GmbH montieren.

Bei Vollaluminiumprofilen Verwendung des Dehnfugenschubstücks mit der Nr. 980 D oder bei thermisch getrennten Profilen Verwendung von Dehnfugenschubstücken aus Aluminium Flachmaterial zum Einschieben in die dafür vorgesehene Führungsnut zur fluchtgerechten Montage bei Profilstößen.

Im Preis sind die erforderlichen Auflagerwinkel und Abpolsterungen sowie die fachgerechte Befestigung und Abdichtung zur Unterkonstruktion enthalten.

EP: …€/lfd.m

GP:…€

Pos. 2) ... lfd.m	untere Pilkington Profilit™- Rahmenprofile aus Aluminium (AlMgSi 0,5) mit einer Aushärtung von F22 und einer Materialdicke von 2,0 mm mit  der Nr.:

981 oder

981/50, 981/100 oder

wärmegedämmt mit der Nr.:

811 oder

811/50, 811/80, 811/100, 811/120, 811/150, 811/180,

eloxiert nach E6 / EV1, mit einer Schichtdicke von 20 μm oder RAL- beschichtet oder pressblank, liefern und fachgerecht, unter Beachtung der Dehnfugenanordnung sowie der Abdichtung der Stoß- und Eckverbindungen, gemäß den nationalen und internationalen Normen, Vorschriften und Regelungen, sowie den Einbauempfehlungen der Bauglasindustrie GmbH montieren.

Bei Vollaluminiumprofilen Verwendung des Dehnfugenschubstücks mit der Nr. 981 D oder bei thermisch getrennten Profilen Verwendung von Dehnfugenschubstücken aus Aluminium Flachmaterial zum Einschieben in die dafür vorgesehene Führungsnut zur fluchtgerechten Montage bei Profilstößen.

Im Preis ist die fachgerechte Befestigung und Abdichtung zur Unterkonstruktion enthalten.

Bei Rahmen mit angeformter Fensterbank: 40 mm Tropfkante.

Bei wärmegedämmten Profilen: Rahmen dreifach linienförmig gelagert zur verbesserten Lastabtragung, mit Zweikammersystem und mit zusätzlicher vorgesetzter Entwässerungskammer sowie von innen nach außen versetzt angeordneten Druckausgleichsöffnungen (werksseitig alle 600 mm) zur Verhinderung des Eindringens von Schlagregen.

EP: …€/lfd.m

GP:…€

Pos. 3) ... m2	Sichtfläche in Form von einer oder mehreren Öffnungen mit folgenden Abmessungen:

… m Breite x … m Höhe

Bemessungswindlast: 			… kN/m2

Verglasung mit Pilkington Profilit™- Profilbauglas, doppelschalig in fachgerechter Arbeit nach den Empfehlungen der Bauglasindustrie GmbH, Schmelz sowie unter Beachtung der anzuwendenden nationalen und internationalen Normen, Vorschriften und Regelungen verglasen.

Die Verglasung erfolgt mit dem Pilkington Profilit™- Glastyp:

K22/60/7 oder

K25/60/7 oder

K32/60/7 oder

K25/60/7 Wave

mit oder ohne nicht rostender Längsdrahteinlage und unter Verwendung der notwendigen Pilkington Profilit™- Einlegeprofile doppelschalig Nr. 981/2 und 982/2.

Oberflächendesign (bei doppelschaliger Verlegung beide Schalen angeben):

Pilkington Profilit™ Standard Ornament 504 oder

Pilkington Profilit™ Klar oder

Pilkington Profilit™ Micro oder

Pilkington Profilit™ Macro oder

Pilkington Profilit™ Slim Line

Funktionsbeschichtung:

Pilkington Profilit™ Plus 1,7 Wärmeschutzglas (in doppelschaliger Verlegung als innere Schale): UG Wert: 1,8 W/m²K

Pilkington Profilit™ Antisol Sonnenschutzglas (in doppelschaliger Verlegung als äußere Schale): g- Wert: …..

Transluzente Farbbeschichtung:

Pilkington Profilit™ Amethyst (in doppelschaliger Verlegung)

Opal Design (kombinierbar mit Oberflächendesign, jedoch nicht mit Funktions- und transluzenter Farbbeschichtung. Bei doppelschaliger Verlegung beide Schalen angeben):

Pilkington Profilit™ Opal

Thermisch vorgespanntes Profilbau- Sicherheitsglas (ZiE):

Pilkington Profilit™ T oder

Pilkington Profilit™ T-H mit Heißlagerungstest

Die fachgerechte Abdichtung der Glasbahnen untereinander und zum Rahmen mit Pilkington Profilit™ SIL ist im Preis enthalten. Mit einzukalkulieren sind der Glastransport sowie das Säubern und Zuschneiden der Gläser.

EP: …€/m²

GP:…€

Zulage für die Kopplung der Gläser bei doppelschaliger Verglasung (gemäß abZ Z-70.4-43 ab 2,70 m Glashöhe) mit Polsterprofil Nr. 166

EP: …€/m

GP:…€

Ausführung in eisenarmer Glasqualität als Pilkington Profilit™ OW auf Anfrage.

Bitte beachten Sie unser Pilkington Profilit™- Lieferprogramm,

da nicht alle Produkte und Kombinationen serienmäßig lieferbar sind, sowie die gesonderten Produktspezifikationen und die Verwendungshinweise zu den unterschiedlichen Pilkington Profilit™ - Produkten.

VI)	Fenster und Fensterelemente:

- Das Fenster-Lieferprogramm besteht z.B. aus Kipp-, Dreh-/Kipp-, Dreh-, Klapp-, Schwing- oder Wendeflügeln sowie Elementkombinationen. Nachfolgend ist beispielhaft für NP- und SP-Schwingflügel eine Ausschreibungsempfehlung angegeben. Bei Fragen zu weiteren möglichen Fensterarten wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.

- Lüfteraussteifungen (z.B. H-Sprossen) sind gesondert auszuschreiben.

VI-1)	Allgemeine Ausschreibungsunterlagen (Empfehlung) für Pilkington Profilit™-Schwingflügel zum Einbau in Pilkington Profilit™- Profilbauglaswände (Normalprofile Serie 60)

a)	nicht wärmegedämmt

Pos. 1)	ca. .......... Stck. Pilkington Profilit™- Schwingflügel pressblank oder eloxiert nach E6/EV1 mit verdecktem Schnäpper, Zugseil und Hakenplatte

Größe .................... x .................... mm (Breite x Höhe)

umlaufende Lippendichtung, verglast mit: Pilkington Profilit™- Profilbau-glas (NP) Isoverglasung bis 24 mm* (Standard 24 mm), fachgerecht herstellen, liefern und als Zulage montieren. Die Lüfter werden beim Aufmaß übermessen.

€/Stck. .......................................

Pos. 2)	Mehrpreis für Oberlichtöffner, glanzverzinkt, komplett mit 2 Scheren am Flügel, unten seitlich angeordnet, Querwelle 15/3 mm, Zugstange 12 mm bis 2,0 Länge, Alu-Handhebel eloxiert, Öffnungsweite 300 mm, max. Breite 1600 mm, liefern und fachgerecht als Zulage montieren. Soll der Handhebel vom Gestänge eines Oberlichtöffners bei Schwing-, Klapp- oder Kippflügel auf den seitlichen Rahmen der H-Sprosse montiert werden, so muss die Querwelle nach rechts oder links montiert werden, und der Handhebel muss bei vorhandener Leibung abgekröpft sein.

Dies ist bei der Bestellung vom Kunden anzugeben.

€/Stck. .......................................

Pos. 3)	Mehrpreis für Zugstange glanzverzinkt

€/lfd.m .......................................

Pos. 4)	Mehrpreis für zusätzliche Verriegelung zu Pos. 1) (Aufreibeolive)

€/Stck. .......................................

b)	Schwingflügel, in wärmegedämmter Ausführung

Pos. 1)	ca. .......... Stck. Pilkington Profilit™- Schwingflügel in wärmegedämmter Ausführung, pressblank oder eloxiert* nach E6/EV1 mit verdecktem Schnäpper, Zugseil und Hakenplatte

Größe .................... x .................... mm (Breite x Höhe)

umlaufende Lippendichtung, verglast mit: Pilkington Profilit™-  Profilbau-glas (NP) Isoverglasung bis 24 mm* (Standard 24 mm), fachgerecht herstellen, liefern und fachgerecht als Zulage montieren. Die Lüfter werden bei Aufmaß übermessen.

€/Stck. .......................................

VI-2)	Allgemeine Ausschreibungsunterlagen (Empfehlung) für Pilkington Profilit™- Schwingflügel zum Einbau in Pilkington Profilit™- Profilbauglaswände (Sonderprofil Serie 83)

a)	nicht wärmegedämmt

Pos. 1)	ca. .......... Stck. Profilit™- Schwingflügel pressblank, oder eloxiert nach E6/EV1, mit verdecktem Schnäpper, Zugseil und Hakenplatte

Größe .................... x .................... mm (Breite x Höhe)

umlaufende Lippendichtung, verglast mit: Pilkington Profilit™- Profilbau-glas (SP) oder Isoverglasung bis 24 mm* (Standard 24 mm), fachgerecht herstellen, liefern und als Zulage montieren. Die Lüfter werden beim Aufmaß übermessen.

€/Stck. .......................................

b)	wärmegedämmt

Pos. 1)	ca. .......... Stck. Profilit™- Schwingflügel pressblank oder eloxiert nach E6/EV1, mit verdecktem Schnäpper, Zugseil und Hakenplatte

Größe .................... x .................... mm (Breite x Höhe)

umlaufende Lippendichtung, verglast mit: Pilkington Profilit™- Profilbau-glas (SP) oder Isoverglasung bis 24 mm* (Standard 24 mm), fachgerecht herstellen, liefern und als Zulage montieren. Die Lüfter werden beim Aufmaß übermessen.

€/Stck. .......................................

Anmerkungen:

Für gewöhnlich wird folgendermaßen über Aufmaß der verglasten Fläche verfahren (sofern nichts anderes vorgeschrieben ist):

- Ist vom Architekten eine ca. Fläche ausgeschrieben (z.B. ca. 100 m2 Profilverglasung), so wird in der Höhe auf das nächste durch 25 cm teilbare Maß abgerechnet und in der Breite werden ganze Bahnen des jeweiligen Glastyps zugrunde gelegt.

- Sind die zu verglasenden Öffnungen genau im Lichten angegeben, so kann der Verschnitt im Voraus mit eingerechnet werden und für die Abrechnung werden die lichten Maße zugrunde gelegt.

Montage von Fensterbänken und Wetterschenkeln ist gesondert auszuschreiben.

Des weiteren sind u. a. Angaben zu machen über Bauart, Lage der Baustelle, Baustellenverhältnisse, Brüstungshöhe der Verglasung vom Erdboden aus gemessen, Gerüst und Benutzung desselben, Gestellung von Hilfskräften zum Abladen etc., Ausführungszeiten sowie Unterbrechung derselben, Gestellung von elektrischer Energie, Art der Brüstungs- und Sturzkonstruktion, Material.

Bemessungswindlasten sind im Vorfeld bauseits anzugeben.

Die Pilkington Profilit™- Gläser und -Rahmenprofile sind stets und insbesondere während der Bauzeit vor Verunreinigungen (wie z.B. Mörtel etc.) zu schützen.

Über die evtl. Anwendung der Arbeitsstättenverordnung und der Energieeinsparverordnung sind besondere Angaben zu machen.

Bei Ausschreibungen von Pilkington Profilit™ sind die entsprechenden Pilkington Profilit™- Bezeichnungen zu verwenden.

Die Anwendung unserer Ausschreibungsempfehlungen steht jedermann frei und der Anwender ist im konkreten Einzelfall für die richtige Anwendung selbst verantwortlich.

Rechtliche Ansprüche jeglicher Art können aufgrund der vorstehend gemachten Ausschreibungsempfehlungen nicht abgeleitet werden.

Bauglasindustrie GmbH

Hüttenstraße 33

D-66839 Schmelz/Saar

Tel.: 0 68 87 / 3 03 - 0

Fax: 0 68 87 / 3 03 - 45

Ausgabe: 07/2012

Mit dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Veröffentlichungen ihre Gültigkeit.

Änderungen vorbehalten. Nachdruck nur mit Genehmigung gestattet.